TERMOIZOLACJE

| Temperatura stosowanych surowców wyjściowych |
| --- |
| Rodzaj włókna | Temperatura w ‘C |
|  | Topnienia | stosowania |
| Włókna szklane | Poniżej 1000 | 550 |
| Wełna żużlowa | Około 1100 | 600-700 |
| Wełna mineralna | 1150 – 1200 | 700-750 |
| Włókna kwarcowe | Około 1670 | 1000 |
| Włókna ceramiczne | 1500 – 2000 | 900-1600 |

| Zestawienie szczeliw GAMBIT |
| --- |
| Typ | Temperatura minimalna ‘C | Maksymalna temperatura chwilowa ‘C | Maksymalna temperatura pracy ciągłej ‘C | Ciśnienie dopuszczalne (bar) | Zakres wymiarowy (mm) |
| Gambit 601 | -100 | 120 | 100 | 16,0 | 6-50 |
| Gambit 604 | -100 | 600 | 550 | 1,0 | 6-50 |
| Gambit 6046 | -100 | 800 | 600 | 1,0 | 25-70 |
| Gambit 606 | -100 | 1200 | 1050 | 1,0 | 8-50 |
| Gambit 6061 | -100 | 1000 | 800 | 1,0 | 8-50 |
| Gambit 609 | -200 | 300 | 260 | 10,0 | 4-30 |
| Gambit 6093 | -200 | 400 | 300 | 10,0 | 4-30 |

| Parametry techniczne tektur termoizolacyjnych GAMBIT |
| --- |
|  | Tektura BA-700 | Tektura BA-1050 | Tektura BA-1200 | Tektura BA-1400 |
| Maks. Temperatura pracy | 700’C | 1050’C | 1250’C | 1400’C |
| Charakterystyka | Popularna tektura termoizolacyjna do ogólnego zastosowoania | Tektura miękka po nawilżeniu nadaje się do zaginania | Twarda tekstura przeznaczona głównie do wycinania | Tektura o wyjątkowej odporności termicznej |
| Wytrzymałość na rozrywanie w poprzek ułożenia włókien | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Wilgotność maksymalna w % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Straty po prażeniu w temp.: 800’C 1000’C 1300’C | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Przewodność cieplna (W/mK) w temperaturze: 400’C 800’C | 0,130 0,140 | 0,120 0,130 | 0,130 0,135 | 0,120 0,130 |
| Gramatura arkusza G/m2: 2,0 ( 0,2 mm 3,0 ( 0,3 mm 4,0 ( 0,4 mm 5,0 ( 0,5 mm 6,0 ( 0,6 mm 8,0 ( 0,8 mm 10,0 ( 1,0 mm | 1200 1800 2300 3000 3500 4600 6200 | 1200 1800 2300 3000 3500 4600 6200 | 1 200 1820 2200 3000 3400 4500 6100 | 1200 1800 2300 3000 3500 4600 6200 |
| Wymiary arkusza w mm | 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 | 1000x1000 |

| Parametry techniczne płyt CV |
| --- |
|  | CV-800 | CV-800M | CV-1260 | CV-1260M | CV-1430 | CV-1430M |
| Charakterystyka płyt | twarda | elastyczna | twarda | elastyczna | twarda | Elastyczna |
| Maksymalna temperatura pracy | 800’C | 800’C | 1260’C | 1260’C | 1430’C | 1430’C |
| Gęstość kg/m3 | 200-250 | 160-200 | 200-260 | 160-200 | 200-260 | 160-200 |
| Straty po prażeniu w temperaturze 800 ‘C 2h (max) w % | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Przewodność cieplna właściwa w/mk 20’C 100’C 300’C 500’C 700’C 900’C | 0,060 0,068 0,105 0,167 0,290 | 0,050 0,070 0,124 0,194 0,330 | 0,060 0,068 0,105 0,167 0,290 0,406 | 0,050 0,070 0,124 0,194 0,330 0,517 | 0,061 0,068 0,105 0,167 0,290 0,406 | 0,050 0,070 0,124 0,194 0,330 0,517 |
| Wymiary płyty max | Szerokość 1200mm długość 1320mm |
| Grubość mm | 5-200 | 5-200 | 5-200 | 5-200 | 5-200 | 5-200 |